ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Проектирование и производство заготовок

Разработка чертежа заготовки (штамповки) и технологического процесса её получения штамповкой на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП).

Цель работы – привить обучающимся навыки разработки чертежа штамповки и технологического процесса её получения штамповкой на КГШП (класс точности поковки назначает преподаватель). Порядок выполнения работы:

1.	Анализ чертежа детали, выданного для работы, и возможности изготовления её заготовки на данном оборудовании.

2.	Установить плоскость разъёма штампа.

3.	Рассчитать припуски и допуски на размеры штамповки и выполнить

чертёж поковки.

4.	Разработать комплекс операций для получения штамповки.

5.	Рассчитать объём, массу и размеры исходной заготовки для штамповки.

6.	Разработать переходы штамповки с выполнением их эскизов.

7.	Установить термический режим нагрева и охлаждения поковки.

8.	Выбрать оборудование для штамповки заготовки.

9.	Назначить завершающие операции (термообработка, очистка от окалины) и методы контроля штамповки.

10.	Рассчитать коэффициенты: Кв. т, Кв.г, Ки.м.

11.	Оформить расчетно-графическую работу (пример).